«ГИДРОЦЕМ БАРИТ» - сухая смесь на основе сульфата бария (баритового концентрата), цемента, песка и функциональных добавок. При смешивании с водой образует удобную в работе пластичную смесь. Слой материала проектной толщины обеспечивает защиту от рентгеновского излучения. Является оптимальной альтернативой свинцовым листам и другим материалам.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, жиров, масел, битума, остатков краски и других веществ, ослабляющих прочность сцепления раствора с основанием. Поверхность рекомендуется обработать грунтовкой соответствующей виду основания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Для приготовления раствора сухую смесь добавить в емкость с заранее отмеренным количеством воды (оптимальная температура воды 18–20° C), тщательно перемешать до получения однородной консистенции. Выдержать 5 мин, а затем повторно перемешать. Раствор готов к применению. Не рекомендуется добавлять воду в растворную смесь повторно. Расход воды меняется в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. В каждом конкретном случае точный расход воды подбирается методом пробного замеса небольшого количества растворной смеси.

| Для | приготовления | штукатурки | Для | приготовления | стяжки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «ГИДРОЦЕМ БАРИТ» на 1 мешок (25 | «ГИДРОЦЕМ БАРИТ» на 1 мешок (25 |
| кг) сухой смеси необходимо 4,5 - 5 | кг) сухой смеси необходимо 4,25 - 4,75 |
| литров воды |  |  |  |  | литра воды |  |  |  |  |
| ПОРЯДОК РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Баритовую | штукатурную | смесь | Укладка баритовой стяжки производится |
| рекомендуется наносить | слоями не более | полосами | по | заранее |  | установленным |
| 15 мм каждый. Первый слой наносится | направляющим. Ширина полос укладки |
| по штукатурной сетке, прикрепленной к | зависитотконкретныхусловий: |
| стене дюбелями с шагом 250-300 мм. | габаритов помещения, длины правила |
| Последний слой выдерживают 2-3 суток, | или виброрейки. Растворную массу |
| после чего выполняется финишный слой. | выложить на подготовленное основание и |
| Для | получения | хорошей | адгезии | разровнять правилом или виброрейкой, |
| последующих | слоев | рекомендуется | оставляя ровную поверхность без борозд |
| делать | поверхность | каждого | слоя | и пустот. Направляющие вынимаются из |
| шероховатой, путем нанесения насечек. | раствора | до | его | окончательного |
| Второй и последующие слои можно | затвердевания, | пустоты |  | заделываются |
| наносить после | полного затвердения | свежим раствором |  |  |

предыдущего	слоя	(примерно	через	10

часов	при	нормальной	влажности	и

температуре).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

|  |  |  |  | штукатурка | стяжка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование параметра | «ГИДРОЦЕМ | «ГИДРОЦЕМ |
|  |  |  |  | БАРИТ» | БАРИТ» |
| 1 | Температура применения, ˚С |  | +5 - +35 | +5 - +35 |
| 2 | Расход материала, кг/м2/10 мм толщины | 20–22 | 22–24 |
| 3 | Расход воды для затворения, л/кг |  | 0,18 – 0,20 | 0,17 – 0,19 |
| 4 | Максимальный размер зерна заполнителя, мм | 0,63 | 2,5 |
| 5 | Водоудерживающая способность, %, не менее | 95 | 95 |
| 6 | Марка по подвижности растворной смеси | Пк3 | Пк4 |
| 7 | Плотность растворной смеси, кг/м3 |  | 2300±50 | 2350±50 |
| 8 | Минимальная толщина слоя, мм |  | 3 | 10 |
| 9 | Максимальная толщина слоя, наносимого за | 15 | 60 |
|  | один раз, мм |  |  |  |
| 10 | Марка по морозостойкости, не менее | F50 | F50 |
| 11 | Время использования готовой | растворной | 60 | 60 |
|  | смеси, минут, не менее |  |  |  |
| 12 | Предел прочности при сжатии в возрасте, МПа, |  |  |
|  | не менее |  |  |  |  |
|  | - 24 часа |  |  | 2,0 | 5,0 |
|  | - 28 суток |  |  | 8,0 | 20,0 |
| 13 | Предел прочности при изгибе, в возрасте 28 | 4,0 | 4,0 |
|  | суток, МПа, не менее |  |  |  |
| 14 | Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 | 0,3 | 0,5 |
|  | суток, МПа, не менее |  |  |  |
| 15 | Усадка через 28 суток, %, не более |  | - | 0,1 |
| 16 | Возможность хождения через, часов |  | - | 24 |
| 17 | Удельная | эффективная | активность | 370 Бк/кг | 370 Бк/кг |
|  | естественных радионуклидов Аэфф, не более |  |  |

*при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (60±10)%. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Мешки с сухой смесью необходимо хранить в крытых помещениях, обеспечивая герметичность упаковки и предохранения смеси от увлажнения.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям Технических условий при соблюдении правил транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения сухих смесей – 6 месяцев от даты изготовления, указанной на мешке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

- "Геоцем", 196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское ш., д.14/28, лит.Ц,

(812) 904-28-01, www.hydrocem.ru, www.geocem.spb.ru